中間検査チェックシート（鉄筋コンクリート造）

| 建築場所（住居表示） |  |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 確認年月日・番号 |  | 直近の計画変更 年月日・番号 |  |
| 申請者氏名 |  |
| 工事監理者所属氏名 |  | 係員氏名 |  |
| 工事施工者所属氏名 |  | 係員氏名 |  |

| 検査項目 | 検査内容及び判定基準 | 施工者 | 監理者 | 検査機関用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検査方法※ | 検査方法※ | 検査方法※ | 結 果 | 修 正 |
|  | 欄中の※は法令規定事項である重要検査項目を示す |  |  |  | 一次 | 二次 | 月 日 |
|  |  |  |  |  | 良否 | 良否 |  |
| ①全体 | 共通 | ※ | 令３章８節 | a)柱、はり、壁、スラブの位置の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  |  | 令７９ | b)かぶり厚さの確保 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 法３７ | c)鉄筋の材質（JIS規格）の確認 | Ｃ | Ｃ | Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 法３７ | d)コンクリートの材質（JIS規格）の確認 | Ｃ | Ｃ | Ｃ |  |  |  |
| ②地盤・基礎 | 支持地盤 | ※ | 令３８ ９３ | a)支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 基礎・くいの種類、配筋 | ※ | 令３８ ７８ ７７の２ ７８ | b)基礎の種類、くいの工法、長さ、径、位置、くい頭処理、偏心による補強等の確認 ベース寸法、主筋の径、本数、位置、定着等の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 地中ばり | ※ | 令３８ ７３ ７８ | c)地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認（参考：配筋指針「基礎」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ③柱 | 一般階主筋 | ※ | 令７７ | a)柱寸法、主筋の径、本数、配置（方向）、偏心による補強等の確認（参考：配筋指針「基礎ばり」等 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７７ | b)２段筋の位置（間隔）の確認（参考：JASS5「鉄筋間隔・あきの最小寸法」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 最上階主筋 | ※ | 令７３ | c)柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフックの確認 最上階の主筋のはりに対する定着確認（参考：配筋指針「柱頭（最上階）の配筋」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 最下階主筋 | ※ | 令７３ | d)最下階の主筋の基礎に対する定着確認（参考：「柱脚（最下階）の配筋」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・継手 | ※ | 令７３ | e)主筋の継手位置及び長さの確認（参考：JASS5「柱筋の継手の位置及び定着」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７３ | f)ふかしの大きさによる配筋補強確認（参考：配筋指針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 帯筋 | ※ | 令７７ | g)鉄筋径、間隔、本数（副帯筋共）及び形状の確認（参考：配筋指針「柱筋、副帯筋の一般形状」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  |  |  | h)主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認（参考：配筋指針「柱筋の絞り位置と絞り方」等） | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７７ | i)仕口部分の帯筋の配置確認（参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７７ | j)第１帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置確認（参考：配筋指針「帯筋の配筋間隔について」等） | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７７ | k)帯筋のフック又は溶接の形状、結束の確認（参考：配筋指針「帯筋の一般形状」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ④はり | はり主筋 | ※ | 令７８ | a)はり断面寸法、はり主筋の径、本数及び位置の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７８ | b)中吊り筋の間隔の確保、長さ確認（参考：JASS5「鉄筋の間隔・あきの最小寸法」及び配筋指針「はり端部・中央部の配筋」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・継手 | ※ | 令７３ ７８ | c)はり筋の定着長さ、位置確認（参考：JASS5「はり筋の定着」、RC規準「仕口への定着」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７３ ７８ | d)重ね継手の位置と長さ確認（参考：JASS5「梁筋の継手の位置」「鉄筋の重ね継手の長さ」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ④はり | 定着・継手 | ※ | 令７３ ７８ | e)はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | ふかし、貫通孔補強 | ※ | 令３章８節 | f)ふかしの補強方法が適切か、貫通孔の位置及び補強の確認（評定品の仕様確認）（参考：配筋指針「柱・梁の打増しコンクリート補強筋」「はりの貫通孔補強」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | あばら筋 | ※ | 令７８ | g)あばら筋の径、本数（副あばら筋共）とピッチの確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７３ | h)あばら筋のフック形状、結束の確認（参考：配筋指針「あばら筋の形状」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 片持ちばり | ※ | 令７３ ７８ | i)片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認（参考：配筋指針「片持ちばりの配筋」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 小ばり | ※ | 令７３ | j)小ばり配筋の位置と定着確認（参考：配筋指針「小ばりの端部・中央部の配筋」「定着」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑤スラブ | スラブ筋 | ※ | 令７７の２ | a)スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチと径の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７７の２ | b)主筋配置（短辺・長辺とベンド配筋）の確認（参考：配筋指針「床スラブ」等） | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着、重ね継手 | ※ | 令７３令７７の２ | c)定着と長さと方法（はり定着、隣接スラブ、段差スラブ定着） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７３令７７の２ | d)片持スラブの定着と上端筋位置確保（先端壁有無）（参考：配筋指針「片持スラブ」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７３令７７の２ | e)継手の位置と長さ（参考：配筋指針「床スラブ継手位置」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 補強筋等 |  |  | f)床スラブの出入隅部の補強（参考：配筋指針「床スラブに関するその他の事項」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令３章８節 | g)開口部補強配筋確認（参考：RC規準等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  |  |  | h)階段部配筋と補強筋確認（参考：配筋指針「階段」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑥壁 | 壁筋 | ※ | 令７８の２ | a)壁厚、鉄筋の径、ピッチ、位置（土圧・壁主筋・階段受け筋）の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 定着・重ね継手 | ※ | 令７３令７８の２ | b)定着確認（はり、柱、スラブ、壁定着）（参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の定着」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７３令７８の２ | c)重ね継手の位置と長さの確認（参考：JASS5及び配筋指針「壁筋の継手の位置」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 補強筋等 | ※ | 令７８の２ | d)開口補強配筋確認（参考：配筋指針「壁開口補強」等） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令３章８節 | e)スリット（完全、部分）の位置、形状及び配筋確認（参考：構造規定「スリットの配置及び詳細」等 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑦その他 | 設備配管等 | ※ |  | a)設備配管（CD管等）の配置確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ガス圧接継手 | ※ | 令７３告1463 | b)圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７３ | c)圧接部の検査（引張試験、超音波探傷試験等）の検査個所、検査率、合格率等の確認（参考：JASS5「ガス圧接継手」等） | Ｃ | Ｃ | Ｃ |  |  |  |
|  | 特殊鉄筋継手 | ※ |  | d)認定、評定工法の仕様及び継手性能の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 告1463 | e)認定、評定品以外の場合の、モルタル、グラウト材、又はトルク確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 型枠並びに既存打設部分状況確認 | ※ | 令３７令７９ | f)型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認（参考：JASS5「型枠の検査」等） | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令３７令７９ | g)ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修確認（参考：JASS5「不具合とその修理方法の例」等） | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令３章８節 | h)基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認 | Ｂ | Ｂ・Ｃ | Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７６ | i)型枠支柱存置期間の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７５令７６ | j)コンクリート打設後の養生（参考：JASS5「養生」等） | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  |  | ※ | 令７２令７４ | k)コンクリートの調合及び圧縮強度の確認（参考：JASS5「養生」等） | Ｃ | Ｃ | Ｃ |  |  |  |
| ⑧ | 不具合の処置及び検査結果の考察 |  |

※検査の方法　Ａ：目視検査（工事現場での目視による検査）

Ｂ：計測検査（工事現場での簡易な計測機器を用いた検査）

Ｃ：報　　告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）